Томский  государственный  университет

Физический факультет

Кафедра физики металлов

____________________________________________________________________

## Фонд контрольных заданий

### Дисциплина  ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ

- Почему разрешающая способность электронного микроскопа увеличивается при увеличении энергии электронов (ускоряющего напряжения)? Рассмотреть варианты разрешаюшей способности в условиях дифракционного и амплитудно-фазового контраста.

- Какой из видов аберраций (сферичечкая, хроматическая или астигматизм) контролирует величину разрешающей способности современных электронных микроскопов? Проанализировать случаи получения изображений кристаллических (дифракционный или амплитудно-фазовый контраст) и аморфных объектов.

- В каких точках колонны электронного микроскопа (и почему) помещаются апертурная и селекторная диафрагмы?

- В чем заключается главное отличие в подходе к анализу электронномикроскопических изображений аморфных и кристаллических объектов?

- Каковы основные приближения кинематической теории дифракционного электронномикроскопического контраста? Как условия формирования такого контраста достигаются практически?

- Каковы характерные угловые размеры дифракционных максимумов на электронограммах от бездефектного кристалла? Чем они определяются и как связаны с поведением контуров экстинкции при изменении ориентации кристаллических объектов в электронном микроскопе?

- Как можно практически отличить изгибные контуры экстинкции от толщинных?

- Каким образом при наличии на электронограммах нескольких интенсивных дифракционных максимумов можно в заданном участке образца получить электронномикроскопическое изображение в двухлучевом приближении, не меняя ориентации объекта в микроскопе?

- Перечислите не менее 4-х различных типов контраста, которые могут формироваться в кристаллах кристаллическими частицами вторичных фаз.

- Укажите основное (легко обнаруживаемое без дополнительного анализа) отличие в изображении дислокаций в темном поле при реализации кинематических и динамических условий формирования электронномикроскопического контраста